## Slide 1: Workshop Využití uhlíkatých sorbentů
Projekt Inovativní sorbenty na bázi uhlíku jako účinný způsob dočišťování
odpadních vod (reg. č. 3213200008)

## Slide 2: Modifikace povrchů pomocí polydopaminu
doc. Ing. Karel Klouda, CSc.
Ing. Petra Roupcová, Ph.D.

## Slide 3: Polydopamin (PDA)
vzniká autopolymerací dopaminu (neurotransmiter, lze snadno syntetizovat)
zkoumán pro své unikátní vlastnosti, které jsou podobné adhesivním proteinům z mořských mušlí bohatých na 3,4-dihydroxyphenylalanin (DOPA)
za pevnost vazby adhezivních proteinů i PDA odpovídá katecholový kruh
řada aplikací v biochemii, biomedicíně, katalyzátorech a při úpravě odpadních vod
pokrytím PDA se na povrchu materiálu objevují funkční skupiny katecholové a amino

## Slide 4: Materiály modifikované pomocí PDA
k modifikaci byl využit dopamin hydrochlorid, který v alkalickém prostředí podstupuje autopolymeraci
  vodné prostředí
  pH upraveno pomocí NaHCO3 na 8-9
  účast H2O2 jako oxidačního činidla
GO
rGO
biochar
fulleren C60
  sledována primárně tepelná stabilita + morfologie
hybridní sloučenina GO-C60
fluorografit CF0,81
polymer PP-PVDF
CuSO4  7 H2O
PP-PVDF GO

## Slide 5: Reakce GO s PDA
mikroskopické snímky (zvětšeno 20x)
TGA a DSC křivka GO
TGA a DSC křivka GO-PDA
TEM snímek GO-PDA
GO
GO-PDA

## Slide 6: Reakce rGO s PDA
Mikroskopické snímky vysušené suspenze rGO
TGA a DSC křivky GO, rGO a rGO–PDA
Porovnání změny tepelné stability produktů v řadě
20x
50x
nižší stabilita GO způsobena přítomností kyslíkatých skupin a sp3 hybridizací atomů C
vyšší Tmax rGO dána skutečností, že k narušení hexagonální uhlíkaté struktury tvořené atomy C v hybridizaci sp2 je třeba více tepelné energie

## Slide 7: Reakce biocharu s PDA
TGA a DSC křivka biocharu a produktu biochar-PDA vytvořeného reakcí při 25 ⁰C
TGA a DSC křivka produktu biochar-PDA vytvořeného reakcí při 80 ⁰C
Po reakci s PDA pokles tepelné stability

## Slide 8: Reakce biocharu s PDA (2)
široký pás v oblasti  3050 až 3700 cm-1  hydroxylové skupiny (nárůst u biochar-PDA díky katecholu PDA)
pás 1430-1440 cm-1 deformační vibrace C-H (ohyb) v metylových (-CH3), metylenových (CH2<) a metoxy (-OCH3) skupinách (pokles díky překrytí PDA)
pík 875 cm-1 mimorovinné deformační vibrace aromatických atomů C-H (pokles díky překrytí PDA)
u biochar-PDA nový pík 1632 cm-1  aminoskupiny PDA
FTIR spektra

## Slide 9: Fytotoxicita sorpčních materiálů
Testováno pomocí inhibice klíčení semen hořčice bílé (Sinapis alba L.)
Pilotní řada experimentů: do Petriho misek na filtrační papír umístěna semena hořčice + do středové části vložena vysušená suspenze sorbentu; část semen byla v přímém kontaktu se sorbentem, část semen nikoli
po chemické redukci došlo u semen v kontaktu
s adsorbentem k významnému snížení inhibice
inhibice klíčení semen mimo kontakt s adsorbentem ovlivněna minimálně

## Slide 10: Pokrytí netkané textilie PDA
Mikroskopický snímek morfologie netkané textilie PP-PVDF před a po reakci s PDA

## Slide 11: Děkuji za pozornost. Dotazy? klouda@vubp.cz